## Slide 1
SPECTROMÉTRIE DE FLUORESCENCE X
La spectrométrie de fluorescence X, dite aussi spectroscopie de fluorescence atomique, est une technique d’analyse qualitative et quantitative multi-élémentaire non destructive. Cette méthode permet d’identifier et de doser avec précision les éléments, parfois à l’état de trace traces jusqu’à µg/g-1, dans divers échantillons.
Principe
Lorsqu'un rayonnement quelconque (photons X ou γ , électrons, ions, protons), traverse un échantillon il interagit avec celui-ci de deux manières:
Elastique : avec perte d'énergie pour les électrons incidents.
Inélastique : avec perte d’énergie pour les électrons incidents (c’est le cas de la fluorescence X)
Lorsqu'un photon interagit de manière inélastique avec un atome, il y a une certaine probabilité qu’il arrache un de ses électrons, ionisant ainsi l’atome qui passe à l’état excité.
Fluorescence
Photon incident (hn)
Électron éjecté
e-
Noyau

## Slide 2
Au bout d'un moment, il y a relaxation et retour à l'état initial par réarrangement du cortège électronique: l’électron arraché d’énergie Ex est remplacé par un autre d’une couche d’énergie supérieure EY en émettant un photon d’énergie (Ex- Ey) comprise entre 50 ev et une centaine de keV. Ces rayons X sont propres à l’échantillons- c'est la fluorescence X.
Photoélectron éjecté: E = E - Ek
Or
Ephoton x = Ek- EL
Fluorescence X: Atome lourds
Photoélectron éjecté:
EAuger= Ek- EL - EM
Effet Auger: Atome légers
Ek
EL
EM
k
L
M
Photon incident
d’énergie E

## Slide 3
Les énergies des niveaux électroniques étant caractéristiques des atomes, l’énergie du photon émis le sera tout autant. En analysant le spectre d’émission d’un échantillon après ionisation, on est capable d’identifier les éléments qu’il contient et, en prenant les précautions nécessaires, de déterminer leurs concentrations.
Couche (nombre d’électrons maximal) n ℓ m s Orbitales J
K (2) 1 0 0 ±½ 1s ½
L (8) 2 0 0 ±½ 2s ½
2 1 1 ±½ 2p ½, 3/2
2 1 0 ±½ 2p ½, 3/2
2 1 -1 ±½ 2p ½, 3/2
M (18) 3 0 0 ±½ 3s ½
3 1 1 ±½ 3p ½, 3/2
3 1 0 ±½ 3p ½, 3/2
3 1 -1 ±½ 3p ½, 3/2
3 2 2 ±½ 3d 3/2, 5/2
3 2 1 ±½ 3d 3/2, 5/2
3 2 0 ±½ 3d 3/2, 5/2
3 2 -1 ±½ 3d 3/2, 5/2
3 2 -2 ±½ 3d 3/2, 5/2
La structure atomique des trois premières couches
Symboles utilisés pour la dénomination des seuils d’absorption et des transitions d’émission X.

## Slide 4
Les transitions entre niveaux fins obéissent aux règles de sélection suivantes :
∆S = 0
∆L = 0, ± 1 (∆L = ± 1 pour un atome à un électron)
∆J = 0, ± 1 sauf J = 0 → J = 0
Transitions d’émission X et terminologie
Raies spectrales - transitions électroniques et notation de Siegbahn des Séries K, L et M
Série L
Série K
Série M
Règles de sélection

## Slide 6
Séries nom selon IUPAC Nom selon Siegbahn Intensité relative
K K-LIII Kα1 100
K-LII Kα2 ~ 50
K-MIII Kβ1 ~ 17
K-MII Kβ3 ~ 8
LIII LIII-MV Lα1 100
LIII-MIV Lα2 ~ 10
LIII-NV,IV Lβ2,15 ~ 25
LIII-MI Lℓ ~ 5
MIII-NI Lβ6 ~ 1
LII LII-MIV Lβ1 100
LII-NIV Lγ1 ~ 20
LII-MI Lη ~ 3
LII-OI Lγ6 ~ 3
LI LI-MIII Lβ3 100
LI-MII Lβ4 ~ 70
LI-NIII Lγ3 ~ 30
LI-NII Lγ2 ~ 30
M MV-NVII Mα1
MV-NVI Mα2
MV-NVI Mβ
Dans la notation de Siegbahn, la première lettre indique la couche lacunaire; la seconde lettre et le chiffre caractérisent le niveau initial de la transition et l’intensité de la raie. Ka1 est plus intense que Ka2.

## Slide 7
Exemple de l’atome de tungstène
Niveaux énergétiques de l’atome de tungstène et énergies des raies d’émission (en keV).

## Slide 8
Le spectre de XRF d’un élément est indépendant de la forme chimique(spectres de plomb, du plomb arsenic et du tétraéthylplomb montrent les mêmes pics à 10.61 et 12.55 keV)
K
L
M
∞
1s2
2s2p6
3s2p3d10
L12.55 keV
N
4s2p3d10f14
L10.61 keV
Pb
L’énergie d’ionisation > 15.21 keV
K
L
M
∞
1s2
2s2p6
3s2p3d10
K 11.73 keV
N
4s2p3d10f14
K10.53 keV
As
L’énergie d’ionisation est > 11.86 keV

## Slide 9
Ce spectre montre la dominance des pic ka suivi de ceux de Kb. Le spectre du plomb est plus complexe, il montre des pics L moyenne et d’autre sous forme de satellites.
Application de XRF au dosage Qualitatif

## Slide 10
La fréquence d'une raie est fonction, suivant la relation ΔE = h.ν, de la différence d'énergie entre l'état initial et l'état final.
Par exemple, si ν(Kα1) désigne la fréquence caractéristique de la raie Kα1,
on a: (h.ν)Kα1 = E(LIII ) - E(K )
La relation λ.ν =c permet d'exprimer la longueur d'onde λ = h.c / ΔE
En analyse par fluorescence X, le domaine de longueur d'onde considéré va de 10 à 0.01 nm, ce qui correspond à un spectre d'énergie allant de 0.1 à 100 keV.
Relation Fréquence / Energie
Le Tantale (Ta) possède les raies K suivantes, en nomenclature IUPAC et Siegbahn:
IUPAC Siegbahn eV Intensité
K-L1 Kα3 55734 0.0001
K-L2 Kα2 56280 0.2874
K-L3 Kα1 57535 0.5020
K-M2 Kβ3 64947 0.0560
K-M3 Kβ1 65222 0.1082
K-M4,5 Kβ5 65623 0.0024
K-N2,3 Kβ2 66952 0.0429
K-N4,5 Kβ4 67178 0.0006
Exemple de calcul
La raie Ka2 (56280 eV), qui correspond à K-L2, en soustrayant l'énergie du niveau L2 à celle du niveau K: 67416 - 11136 = 56280 eV.

## Slide 12
Cette loi relie la longueur d'onde λ d'une raie de fluorescence X au numéro atomique Z de l'élément: 1/λ = K (Z - σ)2
K et σ sont des constantes qui dépendent du type de raie (il y a un couple de constantes pour les raies Kα, un autre pour les raies Kβ, Lα...).
Loi empirique de Moseley
Les éléments légers (numéro atomique Z faible) sont très difficilement mesurables en fluorescence X et ce pour trois raisons :
il produisent peu de rayons X (faible rendement de fluorescence) ;
Le rendement de fluorescence est très mauvais (peu de rayons sont produit)
Il produisent des rayons X de faible énergie, qui sont vite absorbés et génèrent donc un faible signal ;
Les raies des éléments sont proches, il est difficile de les distinguer les unes des autres.
Estimation des éléments légers
Soit Ry, la constante de Rydberg, on montre que :
nKα = ¾ Ry (Z - σK)² et νLα= (5/36) Ry (Z - σ L)²
Rendement de fluorescence
Il est donné par la relation: ω = Z 4/(Z 4 + c) avec c une constante qui dépende du type de raie, (c = 105 pour les raies K, 109 pour les raies M).

## Slide 13
= . e-μ(ρ, Z, E0) . y
intensité du faisceau de rayons X transmise par le matériau pour la longueur d'onde l;
: Intensité du rayonnement incident;
μ(ρ, Z, E0) : coefficient d’atténuation (densité, numéro atomique, énergie des photons);
y: épaisseur traversé.
Loi d’absorption
Le bruit de fond du signal provient essentiellement de deux phénomènes :
la diffusion élastique (de Rayleigh) du rayonnement du tube par l’échantillon. Elle est plus importante pour les échantillons " lourds "
Diffusion inélastique (effet Compton) du rayonnement du tube. Elle est plus importante pour des échantillons " légers »
Il peut également y avoir les phénomènes suivants :
* si l'échantillon est cristallisé ou partiellement cristallisé, il va y a voir un phénomène de diffraction de rayons X qui va essentiellement perturber la mesure des raies d'éléments légers ;
* les électrons éjectés par effet photoélectrique et par effet Compton peuvent générer un Bremsstrahlung interne à l'échantillon.
Bruit de fond
Seul l'effet photoélectrique produit de la fluorescence.

## Slide 14
Effets de matrice
L’effet de matrice est du essentiellement à l'environnement des atomes X qui peut absorbé plus ou moins le signal, ou bien peut au contraire l’amplifier. C’est pourquoi des échantillons contenant la même quantité d’un élément X ne donneront pas le même signal,.
Les rayons X émis par le tube sont absorbés par l'échantillon avant d'atteindre l'atome cible, c'est l'absorption primaire; les rayons X fluorescents sont absorbés par l'échantillon en ressortant, c'est l'absorption secondaire ;
Cette absorption dépend de la nature de l'échantillon :
· plus la matière est dense, plus les rayons X sont absorbés;
· plus les atomes sont lourds (numéro atomique Z grand), plus les rayons X sont absorbés.
D’une manière générale, plus l'énergie du photon est faible, plus il est absorbé.
* L'absorption
Les effets de matrice comprennent deux phénomènes :

## Slide 15
Les rayons X fluorescents émis par un atome peuvent à leur tour exciter un atome voisin; les atomes reçoivent donc des rayons X venant du tube et des rayons X venant d'autres atomes.
C'est ce qui est exploité pour les radiographies médicales : les rayons X sont plus absorbés par les os (denses et contenant des éléments lourds comme le calcium Ca) que par la chair et les organes mous (peu denses et composés d'éléments légers comme le carbone C, l'hydrogène H, l'oxygène O, l'azote N).
Exemple: Si on suppose que nous avons une eau et une roche contenant chacune 10 ppm de plomb en masse. On conclu que l'intensité de la raie du plomb sera plus grande pour l'échantillon aqueux que pour la roche, car moins absorbé.
* la fluorescence secondaire ou surexcitation

## Slide 16
Application de XRF au dosage Quanlitatif et semi-quantitatif
*Analyses semi-quantitatives est une estimation des concentrations des éléments en présence des barres d’erreurs de 10-20% en fonction du numéro atomique des éléments.
*Analyses quantitatives est une estimation fines des concentrations à partir des droites de calibrations créées à partir d’étalons de compositions connus.
L’intensité est proportionnelle à la concentration.

## Slide 17
- du tétraborate de lithium contenant 15% d’oxyde de lanthane (alourdisseur)
- un mélange Tétraborate de Lithium (Li2B4O) 66% + Métaborate de Lithium (LiBO2) 34%.
Echantillons
- Produit noyé dans une matrice (KBr, H3BO3 , Cellulose)
Différents modes de préparation de l’échantillon peuvent être envisagés.
Solides dans le vide
L’alourdisseur (La2O) réduit les effets de la matrice pour les éléments légers.
La fusion élimine les effets granulométriques et minéralogiques.
Méthode de la perle au borax
* 15 à 100 mg de prélèvement sont fondus dans un fondant:
- étalons: une quarantaine d’étalons naturels servent de référence pour l’analyse élémentaire.
Liquides dans l’hélium
Membranes
Films polymères
Produits massifs
spéciaux dans le vide ou l’hélium